ALLGEMEINE

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

RETANOL® Estrich:

Hochfester, schwind u.- spannungsarmer CT C………

Schnellestrich als schwimmender Estrich / Heizestrich

unter Verwendung von RETANOL® Rapid TYP 511

Hinweis:

Die in unseren Leistungsbeschreibungen enthaltenen Angaben sind aufgrund unserer

Erfahrung nach bestem Wissen erstellt. Die Angaben erfolgen unter Ausschluss jeder

Gewähr.

Die aufgeführten Texte sind lediglich Vorschläge für eine Ausschreibung. Die PCT Chemie GmbH übernimmt dadurch keinerlei planerische Verantwortung. Diese verbleibt beim Bauwerksplaner, Architekten und Statiker.

Die Arbeiten sind gemäß Produktinformationen der

PCT CHEMIE GmbH NL Magstadt

Blumenstraße 23-25, 71106 Magstadt

Tel. 07150 / 20679-0, Telefax 07150 / 2069-200

Zu beachten sind die einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln.

Die Ausführung richtet sich nach dem jeweiligen Stand der Technik.

Position 1

.................. m²	Zulage für den Einbau eines RETANOL® Estrichs

mit einer Belegreife nach 14 Tagen

Fabrikat: RETANOL® Rapid 511

Der Einbau hat gemäß Herstellervorschriften der PCT Chemie GmbH zu erfolgen

CM Messung mit schriftlicher Garantieerklärung und Haftungsübernahme

für den Prüfpunkt Belegreife durch den Hersteller/Lieferant.

Dokumentation der Druck- und Biegezugfestigkeit durch Prismenentnahme

auf der Baustelle und Prüfung der Prismen nach 28 Tagen inkl. Prüfbericht.

Im Hinblick auf eine qualitativ hochwertige und den Herstellervorgaben entsprechende

Ausführung ist die Verlegung über RETANOL® Fachverleger mit TÜV Rheinland

geprüfter Qualifikation durchzuführen.

Einzel .................. 		Gesamt: ......................

Begehbar nach 24 Stunden

Belastbar nach 72 Std. im Rahmen des üblichen Baustellenverkehrs

Aufheizung bereits 48 Stunden nach Estricheinbau möglich

Siehe PCT- Aufheizprotokoll

Belegreife nach 10 maximal 14 Tagen ≤ 3,0 CM% (PCT-Tabelle)

Belegreife auf Fußbodenheizung nach 10 Tagen maximal 14 Tagen

≤ 2,8 CM% (PCT-Tabelle)